Evaluación de la prevalencia de fractura o deformación de dos tipos de instrumentos de niquel titanio rotatorio

Lopreite G., Basilaki J., Sierra L.

Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la prevalencia de fractura o deformación en dos tipos de instrumentos rotatorios para la instrumentación de conductos radiculares in vitro.

Se analizaron dos grupos de 100 instrumentos endodónticos para la instrumentacion  de conductos cada uno con diferente sección de su parte activa , Profile y Protaper , en la preparación quirurgica de raices dentarias humanas de similares características en condiciones operatorias estandarizadas con irrigacion de hipoclorito de sodio 2.5 %.

Los instrumentos fueron utilizados,de acuerdo a su indicación , en repetidas ocasiones hasta encontrar en ellos razones de descarte por fractura o deformación de su parte activa.

Los datos obtenidos se volcaron en tablas diseñadas a tal fin y los datos analizados presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos  demostrando que un grupo de instrumentos en esta condiciones de trabajo tienden a romperse con más facilidad que a deformarse.