Estudio Microbiológico de Postes Preformados antes de ser Cementados en el Conducto Radicular

Dr. Pablo Ensinas* Especialista en Endodoncia -Salta- Argentina

Dra. Rosa Zacca. Cátedra Microbiología U.N.S.A.- Salta- Argentina

Objetivos:  El objetivo de este trabajo fue evaluar la microflora en postes preformados antes de ser cementados en el conducto radicular.

Materiales y Métodos:   Se utilizaron para este estudio 100 postes preformados UNIMETRICS (Dentsply Maillefer-Suiza) y 100 postes preformados TENAX (Coltene Whalenet-U.S.A).  Se abrieron los envoltorios en condiciones de esterilidad y se sumergieron en tubos de ensayos que contenían Caldo Agar sangre y Caldo de Tioglicolato de la siguiente manera: 50 pernos preformados Dentsply ( Subgrupo A1) en caldo de Tioglicolato y 50 pernos preformados Dentsply ( Subgrupo A2) en Agar sangre; 50 pernos preformados marca Coltene ( Subgrupo B1) en Tioglicolato y 50 pernos preformados marca Coltene (Subgrupo B2) en Agar Sangre.

Las muestras fueron cultivadas a 37 ºC y se realizó una lectura visual a las 24, 48,72 hs. y 7 días registrándose el desarrollo microbiano por medio de la presencia de turbidez.

Resultados:  El Grupo A demostró crecimiento microbiológico en 9 muestras.( 3 en Subgrupo A1 y 6 en Subgrupo B2 ). El Grupo B desarrollaron 62 muestras de crecimiento microbiológico ( 24 en Subgrupo B1 y 38 en Subgrupo B2).

Los microorganismos encontrados fueron: en su mayoría Sthapylococos epidermidis , Sthapylococcos SP y Cándica albicans. El análisis por prueba de chi cuadrado dió diferencia estadísticamente significativa entre las marcas evaluadas (p<0.01).

Conclusiones:   Los resultados de este estudio demuestran que los postes preformados deben ser esterilizados antes de ser cementados al conducto radicular para evitar introducir microorganismos a los mismos.