Estudio del sellado apical en Primeros Molares Inferiores de distintos grupos etarios

Gani O., Visvisián C., de Caso C., Mutal L., Artal N., Arena A *.

Cátedras de Endodoncia. Facultad de Odontología. U.N.C. Córdoba. Argentina.

Trabajo subsidiado por SECyT - U.N.C.  Modalidad de presentación: Poster

En experiencias previas comprobamos de qué manera la edad influye sobre la morfometría de los conductos radiculares, y en consecuencia, sobre las posibilidades de lograr una adecuada conformación y obturación endodóntica. El objetivo del presente trabajo fue evaluar comparativamente el sellado apical obtenido en raíces mesiales de 1ros molares inferiores permanentes de edades conocidas y con diferentes características anatómicas.

Se utilizaron 20 raíces mesiales de 1ros molares inferiores permanentes recientemente extraídos, los que luego de limpiados y desinfectados fueron divididos en los siguientes dos grupos etarios de 10 piezas cada uno: Grupo A: Adolescentes de 16 a 20 años y Grupo B: adultos jóvenes: de 30 a 40 años. El total de los conductos fue instrumentado mediante el Sistema mecanizado PROFILE (Denstsply-Maillefer-Ballaigues, Switzerland) hasta un calibre #35 y luego obturados con técnica de condensación lateral, utilizando para ello conos de gutapercha estandarizados (taper .02), conos accesorios, espaciadores de acero de punta aguda (CC Cord – Germany) y como sellador AH 26 teñido de verde. Luego de instrumentar y obturar cada uno de los conductos, de cada raíz se obtuvo un corte transversal ubicado a 2 mm del ápice radicular, el que fue fotografiado mediante una cámara digital. Mediante un procesador de imágenes (Imagen Pro Plus 4.5 Media Cybernetics) en cada fotografía se midieron las siguientes áreas: a) Masa de gutapercha y b) Masa de sellador más espacios vacíos, expresando los resultados en porcentajes. Los resultados pusieron en evidencia que en el nivel estudiado los conductos podían ser únicos (CU) o dobles (CD), uno mesio vestibular (MV) y otro mesio lingual (ML). El análisis comparativo de la masa de gutapercha se hizo entre grupos etarios y entre conductos mediante Test de Student, comprobando que en el caso de CU las diferencias no eran significativas entre ambos grupos (p>0.05). Por el contrario, cuando la raíz presentaba dos conductos, las diferencias fueron significativas entre grupos (MV p<0.05, ML p=0.01). Comparados estos conductos entre si, dentro de cada grupo, las diferencias no fueron significativas, en el grupo de adolescentes (p> 0.05); pero si lo fueron en el de adultos (p<0.05). Los resultados no se modificaron cuando los conductos eran únicos, mientras que aumentaron significativamente cuando eran dobles.

Bibliografía:

- Gani 0, Visvisián C, de Caso C. (2001).Relación entre conformación apical y calidad de obturación en conductos curvos. Quintessence 14, 36-40.

- Allison CA, Michelich R, Walton RE. (1981). The influence of master cone adaptation the quality of apical and coronal obturation. Journal of Endodontics. 7, 61-65.

- Gani 0, Visvisián C, de Caso C. (2000). Quality of apical seal in curved canals using three types of spreaders. Journal of Endodontics. 26,581-5.

- Peters DD (1986) Two year in vitro solubility evaluation of four gutta-percha sealer obturation techniques. Journal of Endodontics.12, 139-45.

- Kazemi RB, Safavi KE, Spangberg LS (1993). Dimensional changes of endodontic sealers. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics 76, 766-71.

- Mutal L, Gani O. (2005). Presence de pores and vacuoles in set endodontic sealers. Int Endod J. 38; 690-696.

- Gound TG, Riehm RJ, Odgaard EC, Makkawy H. (2001). Effect of spreader and accessory cone size on density of obturation using conventional or mechanical lateral condensation. Journal of Endodontics. 27 (5): 358-61.