Evaluación de la homogeneidad y adaptación de tres técnicas de obturación endodóntica a los tercios coronario y medio

Autores: Fernando Goldberg, *Denise Alfie, Gonzalo Garcia y Emilio Manzur

Resumen

El propósito del presente estudio fue comparar la homogeneidad y adaptación a las paredes del conducto radicular de tres técnicas de obturación endodóntica en los tercios medio y coronario.

Treinta  caninos superiores e inferiores recientemente extraídos fueron empleados en esta experiencia, los conductos radiculares  fueron instrumentados y separados al azar en tres grupos, que fueron obturados con las siguientes técnicas: Grupo 1:Guttaflow y cono único de gutapercha  de conicidad .06, Grupo 2: Sistema Epiphany y cono único de Resilon taper .06,Grupo 3: Sistema Calamus.

Las piezas dentarias obturadas fueron almacenadas en una estufa a 37° C y 100% de humedad por una semana. A continuación  se realizaron cortes a nivel coronario y medio de las raíces, los que fueron observados y analizados al microscopio óptico a X50.

Los resultados no mostraron diferencia  significativa (p>0.05) entre las técnicas en ninguno de los dos tercios (prueba de Kruskall-Wallis), ni hubo diferencia significativa (p>0.05) entre los tercios de cada una de las técnicas evaluadas (prueba de Wilcoxon).