Evaluación de la adaptación de la masa de obturación apical a la pared del conducto radicular in vitro con tres selladores de distinta base quimica

Pinasco L.,Lopreite G., Rodríguez P., Sierra L.

Cátedra de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad de la adaptación de la masa obturadora a la pared del conducto radicular  en piezas dentarias obturadas con tecnica de condensacion lateral y tres selladores de distinta base quimica.

. Se utilizaron 30 caninos unirradiculares que se instrumentaron con tecnica hibrida de preparación quirurgica rotatoria-manual y se irrigaron con solucion de hipoclorito de sodio 2.5% más el empleo e EDTA como coadyuvante. Los dientes fueron divididos al azar en tres grupos de 10 muestras , y luego obturados con técnica de condensación lateral y sellador para el Grupo A -Roeko Seal ,  Grupo B -Endo Rez y  Grupo C - AH26  Las cavidades de acceso se sellaron con  con Cavit y los dientes fueron mantenidos 36 hs en estufa a 37ºC en medio humedo.y luego incluidos en resina poliéster para luego ser seccionados una distancia de 1mm y 4 mm de su extremo apical .

Los discos obtenidos se fotografiaron y evaluaron  por cuadrantes en cuanto a la calidad de la adaptación y volcados sus datos de acuerdo a una escala diseñada ad hoc en tablas correspondientes.

Los datos obtenidos se analizaron estadisticamente sin presentar diferencias significativas entre ellos.